Home

Produse

Servicii

Cerere Oferta

Contact

Agloporitul

Pret: 49 Ђ/m.c. + TVA

Contact:

Tel./Fax: 0314129249

Mobil: 0728073723 ; 0726101021

E-mail: office@sovtehno.ro

Mortar cheramzit. 
Mortar usor, tencuiala usoara, pardoseli usoare.

Materiale de constructie poroase. 
Caramizi de toate formele, elemente de perete cu inaltime de un etaj, caramizi tubulare pentru camine, beton pentru umplere si nivelare si straturi rezistente de protectie

Agloporit se numeşte un material artificial poros obţinut prin tratarea termică materialelor silicatice prin metoda de aglomerare.

Agloporit se foloseşte în calitate de material de umplutură pentru betoane uşoare şi betoane silicatice.

Proprietăţile agloporitului

Se deosebesc două tipuri de materiale de agloporit – pietriş  şi nisip. În dependenţa de dimensiunile granulelor se deosebesc trei fracţii de pietriş: 5 – 10, 10 – 20 şi 20 – 40 mm. Granulele nisipului au dimensiunea mai mică de 5 mm. Mărci materialelor de agloporită se deosebesc prin greutatea în grămadă.[33 pag.12]

| Material | Marca | Greutatea în gramadă, Kg/m3 | Rezistenţa la compresiune Kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pietriş de agloporit Nisip de agloporit | 500 600 700 800 800 1000 | Pînă la 500 510-600 610-700 710-800 Pînă la 800 810-1000 | 6 9 13 17 - - |

Pentru producerea agloporitului se folosesc materiale argiloase şi adaose. Din materiale cu conţinutul  7 – 10% Al2O3 se poate de obţinut numai agloporit greu de mărci 500 – 700, din argile cu conţinutul 10 – 14% Al2O3 cu număr de plasticitate 14 – 17,- agloporit uşor cu greutatea în grămadă 350 – 500 kg/m3. argilele cu capacitatea de expandarea înaltă nu sunt bune. În calitate de materia primă pot fi folosite şi materiale care conţin cărbune, care sunt rebut în procesul de dobîndirea cărbunelui. Cărbune se adaugă în cantitate de 10 – 15% de la greutatea argilei uscate.

În şihta agloporitului se adaugă pînă la 20%  fracţiilor mici de agloporitinsuficient ars.el se obţine prin măcinarea conglomeratului. Aşchii lemnoase se adaugă în cantitatea de 2 – 3%. Arzind la temperaturi relativ joase ele contribuie la aprinderea mai rapidă a şihtei.

Proces de aglomerare se intensifică la adăugarea pînă la 20 % varului stins. Acţionarea lui la temperaturi înalte cu carbon se petrece cu degajarea oxidului de carbon şi hidrogenului, care intensifică procesul de aglomerare.

Operaţii principale în procesul tehnologic de producerea agloporitului sunt: pregătirea adaoselor, pregătirea şihtei, conglomerarea ei, răcirea conglomeratului, măcinarea, sortarea şi depozitarea agloporitului.

Fig 6.2.1. Schema tehnologică de producere a agloporitului

1,7,15-amestecătoare cu două valţuri;  2-ciur vibrant;  3,6-buncăr cu alimentator fărfurie;  4-valţuri dezintegratoare;  5-alimentator;  8-filtru pentru apă;  9-amestecător;  11-devizator;  12-alimentator;  13-maşina de aglomerare;  14-concasor cu valţuri dinţate;  16-maşina de sortare